- Wykaz podstawowych wymagań

- 1. Nawierzchnia systemu 2S barwiona w masie składająca się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej) - SBR o granulacji 1-4mm połączonego lepiszczem poliuretanowym i użytkowej z granulatu EPDM 1-3,5mm oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli (wg według normy DIN V 18035-6:2004-10):

| Lp. | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odkształcenia standardowe pionowe (StV) w 0oC w 23oC w 40oC | 1,73 mm 1,91 mm 2,09 mm |
| 2 | Redukcja siły (KA) w 0oC w 23oC w 40oC | 47,9 % 50,5 % 53,4 % |
| 3 | Względna odporność na zużycie (rV) | 7,8 |
| 4 | Przepuszczalność dla wody (k*) | 0,23 cm/s |
| 5 | Poślizg (GR) | na sucho 0,55 na mokro 0,76 |
| 6 | Odkształcenie trwałe (RE) | 0,58 mm |
| 7 | Wytrzymałość - na rozrywanie - wydłużenie - elastyczność | δz = 0,47 N/mm2 δB = 66% E = 0,9 N/mm2 |
| 8 | Starzenie - wytrzymałość na rozrywanie δz [N/mm2] - po teście klimatycznym wodnym - po teście klimatycznym temperaturowym - po teście klimatycznym kombinowanym Współczynnik zmiany δz [N/mm2] - po teście klimatycznym wodnym - po teście klimatycznym temperaturowym - po teście klimatycznym kombinowanym Wydłużenie δB [%] - po teście klimatycznym wodnym - po teście klimatycznym temperaturowym - po teście klimatycznym kombinowanym Współczynnik zmiany QB - po teście klimatycznym wodnym - po teście klimatycznym temperaturowym - po teście klimatycznym kombinowanym Elastyczność E [N/mm2] - po teście klimatycznym wodnym - po teście klimatycznym temperaturowym - po teście klimatycznym kombinowanym Współczynnik zmiany QB - po teście klimatycznym wodnym - po teście klimatycznym temperaturowym - po teście klimatycznym kombinowanym Zmiana barwy - po teście klimatycznym wodnym - po teście klimatycznym temperaturowym - po teście klimatycznym kombinowanym | 0,44 0,50 0,46 0,9 1,1 1,0 64 69 65 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 <2 <2 <2 |

- 2. Granulat EPDM – należy przedstawić certyfikaty, badania na zawartość  metali ciężkich  i węglowodorów aromatycznych granulatu do projektowanego systemu oraz potwierdzić spełnienia wymagań środowiskowych  zgodnie z normą DIN V 18035-6/7:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| DOC EOX WWA ołów kadm chrom rtęć cynk cyna | <20 mg/l <10 mg/kg <0,1 mg/kg <0,04 mg/l <0,005 mg/l <0,05 mg/l <0,001 mg/l <0,5 mg/l <0,05 mg/l |

- Piłkochwyt należy wykonać z siatki polietylenowej, bezwęzłowej o oczkach 40x40 mm.